[image: image2.jpg]


BH-2(HF)
	低烟，无卤，阻燃型热收缩管 

收缩比率 2:1 

特点及用途：

由无卤聚烯烃配方材料制成的环境友好型热收缩管，燃烧不产生毒气及有害物质，符合

世界环境保护要求。产品具有优异的物理和化学特性，并且具有优异的阻燃、绝缘、低
温收缩及柔软等特点，广泛用于电子、通讯及汽车等行业。

(  使用温度-55℃至+105℃
(  最小收缩温度: 70℃
(  完全回缩最小温度: 100℃ 

(  标准颜色: 黑色、白色 

     可按照客户要求提供其它颜色的产品
	

	
测试项目

测试方法

典型值
使用温度
IEC 216

-55至+105℃
拉伸强度
ASTM D 2671

>10.4MPa

断裂伸长率
ASTM D 2671

>200%

纵向收缩率
UL224

0~±5％
偏心率
ASTM D 2671

<30%

热冲击
UL224 250℃/4hrs

无开裂
No dropping

热老化（136℃/168hrs）
拉伸强度
断裂伸长率
UL224

>9.0MPa

>150%

燃烧性
SAE-AMS-DTL-23053/5

通过

	
标称尺寸

(mm)
供应尺寸(mm)

回缩后尺寸 (mm)

标准长度
（米/盘）

内径

（最小值）
内径

(最大值)

壁厚

(最小值)

Φ1.0

1.0

0.50

0.33

200

Φ1.5

1.5

0.75

0.36

200

Φ2.0

2.0

1.00

0.44

200

Φ2.5

2.5

1.25

0.44

200

Φ3.0

3.0

1.50

0.44

200

Φ3.5

3.5

1.75

0.44

200

Φ4.0

4.0

2.00

0.44

200

Φ5.0

5.0

2.50

0.56

100

Φ6.0

6.0

3.00

0.56

100

Φ7.0

7.0

3.50

0.56

100

Φ8.0

8.0

4.00

0.56

100

Φ9.0

9.0

4.50

0.56

100

Φ10

10.0

5.00

0.56

100

Φ11

11.0

5.50

0.56

100

Φ12

12.0

6.00

0.56

50

Φ13

13.0

6.50

0.65

50

Φ14

14.0

7.00

0.69

50

Φ15

15.0

7.50

0.69

50

Φ16

16.0

8.00

0.69

50

Φ18

18.0

9.00

0.80

50

Φ20

20.0

10.00

0.80

50

Φ22

22.0

11.00

0.80

50

Φ25

25.0

12.50

0.90

50

Φ28

28.0

14.00

0.90

50

Φ30

30.0

15.00

0.90

50

Φ35

35.0

17.50

0.90

50

Φ40

40.0

20.00

1.00

50

Φ50

50.0

25.00

1.00

50

Φ60

60.0

30.00

1.00

30

Φ70

70.0

0.0

35.00

1.20

30

Φ80

80.0

40.00

1.20

30

Φ100

100.0

50.00

1.30

30

Φ125

125.0

60.00

1.30

15

Φ150

150.0

75.00

1.30

15

可按客户要求提供特殊规格的产品，也可切段供应。

                    


[image: image1.jpg]



薄壁热收缩管                                              邦豪











技术参数








技术指标





产品标准尺寸（毫米）





产品规格 (mm)








